东南大学第十一届金相技能竞赛

比赛规则和比赛流程

为公开、公正、公平地开展竞赛活动，经东南大学第十一届金相技能竞赛评审委员会讨论，本届金相技能竞赛的比赛规则和比赛流程确定如下。

一、参赛人员

参赛选手为本校全日制在校生，赛前可到分析测试中心（材料楼B楼三楼）进行免费培训练习，比赛期间由学生各自独立完成比赛任务。

二、比赛设备和器材

比赛用预磨机、抛光机（一人一盘）及相应耗材由组委会统一准备，选手不能自带耗材。

预磨机为可调速双盘式（600rpm），抛光机为单盘单速式（1400rpm），具体比赛工位在报到时抽签确定。

金相磨制面的原始表面为电火花线切割加工痕迹，各选手可自行选择使用预磨机或手工磨的方式进行粗磨和细磨。

比赛用耗材如下：

水磨砂纸：180#、320#、800#、1200#；

抛光布：海军呢材质，嵌压式安装，不带背胶；

抛光液：2.5µm金刚石研磨膏；

浸蚀剂：4%硝酸酒精溶液；

其它：强力自动烘手机、竹夹、药棉、小烧杯等。

三、比赛样品

预赛样品为20钢（退火态）；复赛样品为球墨铸铁（铸态）；直径约15mm，长约20mm。

样品一端面刻有样品编号（选手不得在此面磨制），另一端面为磨制面。

四、评分细则

评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像 质量 (80分) | 组织正确与清晰度 (50分) | 组织无法辨别 | 0～10分 |
|  |  |  | 可以辨别部分组织、很不清晰 | 11～20分 |
|  |  |  | 组织可勉强辨别、不够清晰 | 21～30分 |
|  |  |  | 组织正确、组织比较清晰 | 31～40分 |
|  |  |  | 组织正确、组织很清晰 | 41～50分 |
|  |  | 划痕 (20分) | 低倍粗大划痕很多且交叉 | 0～5分 |
|  |  |  | 低倍粗大划痕 2 条或高倍细划痕数量很 多 (4 ~ 5 个视场可见) | 6～9分 |
|  |  |  | 低倍粗大划痕 1 条或高倍细划痕数量较 多 (2~ 3 个视场可见) | 10～13分 |
|  |  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量较少 (1 个视场可见) | 14～17分 |
|  |  |  | 无低倍粗大划痕，高倍细划痕数量很少 或没有 | 18～20分 |
|  |  | 假象 (10分) | 假象较多 | 0～3分 |
|  |  |  | 假象较少 | 4～7分 |
|  |  |  | 基本没有假象 | 8～10分 |
| 2 | 样品表面 质量 (10分) | 样品磨面倒角 (2分) | 目测倒角质量给分 [标准倒角为(0.5 ~ 1) mm X 45°] | 0～2分 |
|  |  | 观察面平整度 (3分) | 有明显坡面 | 0～1分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 1～2分 |
|  |  |  | 很平整 | 2～3分 |
|  |  | 宏观划痕 (3分) | 宏观划痕多 | 0～1分 |
|  |  |  | 宏观划痕中等 | 1～2分 |
|  |  |  | 宏观划痕少或没有 | 2～3分 |
|  |  | 样品清洁程度 (2分) | 污迹、坑点多 | 0～1分 |
|  |  |  | 污迹、坑点少 | 1～2分 |
| 3 | 现场操作* (10分) | 引导学生良好实验习惯 | 磨制操作 | 0～3分 |
|  |  |  | 抛光及腐蚀操作 | 0～4分 |
|  |  |  | 显微镜操作 | 0～3分 |

*  “现场操作”部分评分办法：

现场操作扣分标准 (按预磨抛光、腐蚀、显微镜观察三个环节分别评定)：

(1) 不良操作习惯 (如操作结束后未收拾工作台面、耗材随手乱扔等) 最多可扣除 3 分；

(2) 可能导致身体受到伤害的操作 (如机磨时样品放置位置不正确、样品飞出等) 最多扣 3 分；

(3) 可能导致设备、仪器损坏的操作 (如机磨时不加水、湿手操作显微镜等) 最多扣 3 分；

(4) 可能导致耗材、能源等不合理消耗的操作最多扣 2 分；

(5) 比赛过程中占用他人工位，根据对他人操作的影响程度大小扣 1 ~ 3 分。

五、奖项设置

本届比赛的一等奖人数约3%，二等奖人数约6%。三等奖人数约9%，优胜奖若干。

预赛结束后，按得分从高到低排序，约30%选手进入复赛。一等、二等、三等奖按总分（预赛+复赛）由高到低排序，另有得总分较高的部分选手获优胜奖。

选取获得总分前9名的同学进行集中培训，并从中优选出5人代表东南大学参加第一届“江苏省大学生金相技能大赛”，省赛中选出3人代表东南大学参加第十届“全国大学生金相技能大赛”。

六、比赛流程

1、抽签分组

考虑疫情防控要求，避免人员集中。报名截止后，组委会采用随机排序方式确定每位报名参赛选手的预赛顺序。抽签号即预赛样品编号，样品编号与比赛时使用的预磨机、抛光机一一对应。

2、预赛

预赛每组不超过10人，限时30分钟。

参赛选手应在相应组别开赛前10分钟到达签到处签到，并领取样品和砂纸。选手应检查核对样品上的样品编号是否明晰、砂纸是否齐全。

选手进入磨样室后，可提前将水磨砂纸安装好，由工作人员宣布统一开始磨样。

选手需对样品先进行倒角处理，以保证安全并避免划破抛光布。

磨样期间选手可向工作人员申领新的耗材；样品经抛光、浸蚀后，应进行清洗烘干方可使用显微镜观察；选手独立判断是否需要返工。

工作人员在各组制样结束前5分钟时给予提醒，选手应在预赛时间结束前将样品交至评审室。

评审结束后统一公布进入复赛的选手名单。复赛顺序按预赛成绩由低到高分组进行。

3、复赛

复赛流程同预赛。

在预赛结束后评审组可能会对复赛程序等环节进行微调。若有调整，应提前告知参赛人员。

七、其他

1、比赛过程中如发生样品丢失，可以申请领用新样品继续比赛，但不另行延时，且每更换一次样品扣减10分。

2、选手需在规定时间内上交样品。提前上交样品不加分，在工作人员宣布比赛结束后仍未停止操作并离开工位的，样品将不送交评委评分，选手成绩记为零分。

3、比赛过程中有作弊行为的，或未上缴样品的，比赛成绩计为零分；选手在刻有编号的端面上进行磨制导致样品编号无法识别的，成绩计为零分。

4、在因设备设施故障、其他选手影响等非本人因素导致比赛受到严重干扰时，选手应继续比赛 (不另行补时)。比赛结束后，由竞赛委员会根据情况确定是否允许选手再次参加比赛。如果再次参加比赛，则取第二次比赛成绩作为选手的成绩。

5、本规则解释权归竞赛组委会所有。

东南大学第十一届金相技能竞赛组委会

二〇二二年六月二日